# GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea SUBMĂSURII 4.3 – componenta Infrastructură de acces agricolă – Versiunea -  2021 -

Anexa 6 bis – Tipuri de drumuri de exploatare agricolă

| Categoria drum conform O.M. MAAP 212/ 2002 | Lățimea (m) |  |  | Sisteme rutiere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Partea carosabila | Acostament | Totala | Mixturi asfaltice | Beton de ciment | Împietruire (macadam) |
| I | 5.50 | 0.75 | 7.00 | - 4 cm uzură BA; - 5 cm strat de legătură BAD; - 15 cm piatră spartă; - 15 cm balast; - acostamente balastate; - șanțuri/rigole. | - 20 cm - Dală de beton BcR 4; - 2 cm - Strat de repartiție din nisip; - 20 cm - Strat inferior de fundație din balast; - 7 cm - Substrat izolator de nisip; - acostamente; - șanțuri/rigole. | x |
| II | 4.00 | 0.50 | 5.00 | - 4 cm uzură BA; - 6 cm strat de legătură BAD; - 10-12 cm piatră spartă, macadam; - 15-25 cm balast; - 7 cm substrat de nisip; - acostamente balastate; - șanțuri/rigole. | - 10-20 cm - Dală de beton BcR 4; - 5-10 cm - Strat de repartiție din nisip; - 20-25 cm - Strat inferior de fundație din balast; - 7 cm - Substrat izolator de nisip/ pământ tratat cu var; - acostamente; - șanțuri/rigole. | - 10 cm strat de uzură din macadam ordinar; - 10-20 cm fundație din piatră spartă; - *10 cm - strat din blocaj de piatră brută; - 5-30 cm strat de fundație din balast; - șanțuri/rigole. *se utilizează cu strat de fundație din balast până la 10 cm |
| III | 2.75 | 0.375 | 3.50 | - 4-5 cm uzură BA; - 6 cm strat de legătură BAD/ strat de agregate natural stabilizate cu ciment; - 10-12 cm piatră spartă, macadam; - 15-20 cm balast fundație; - 10 cm strat de formă din pământ stabilizat cu balast; - acostamente balastate; - șanțuri/rigole. | - 10-20 cm - Dală de beton BcR 4; - 2-10 cm - Strat de repartiție din nisip; - 20-25 cm - Strat inferior de fundație din balast; - 7-20 cm - Substrat izolator de nisip/amestec de balast/pământ tratat cu var; - acostamente; - șanțuri/rigole. | - 10 cm strat de uzură din macadam ordinar/balast; - 10-20 cm fundație din piatră spartă/ balast; - 5-30 cm strat de fundație din balast/ piatra spartă; - șanțuri/rigole. |