GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea SUBMĂSURII 4.3 – componenta Infrastructură de acces agricolă – *Versiunea - 2021 -*

**Anexa 6 bis – Tipuri de drumuri de exploatare agricolă**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Categoria drum conform O.M. MAAP 212/ 2002** | **Lățimea (m)** | **Sisteme rutiere** |
| **Partea carosabila** | **Acostament** | **Totala** | **Mixturi asfaltice** | **Beton de ciment** | **Împietruire****(macadam)** |
| **I** | **5.50** | **0.75** | **7.00** | - 4 cm uzură BA; - 5 cm strat de legătură BAD;- 15 cm piatră spartă;- 15 cm balast;- acostamente balastate;- șanțuri/rigole. | - 20 cm - Dală de beton BcR 4;- 2 cm - Strat de repartiție din nisip;- 20 cm - Strat inferior de fundație din balast;- 7 cm - Substrat izolator de nisip;- acostamente;- șanțuri/rigole. | x |
| **II** | **4.00** | **0.50** | **5.00** | - 4 cm uzură BA;- 6 cm strat de legătură BAD;- 10-12 cm piatră spartă, macadam;- 15-25 cm balast;- 7 cm substrat de nisip;- acostamente balastate;- șanțuri/rigole. | - 10-20 cm - Dală de beton BcR 4;- 5-10 cm - Strat de repartiție din nisip;- 20-25 cm - Strat inferior de fundație din balast;- 7 cm - Substrat izolator de nisip/ pământ tratat cu var;- acostamente;- șanțuri/rigole. | - 10 cm strat de uzură din macadam ordinar;- 10-20 cm fundație din piatră spartă;- \*10 cm - strat din blocaj de piatră brută;- 5-30 cm strat de fundație din balast;- șanțuri/rigole.\*se utilizează cu strat de fundație din balast până la 10 cm |
| **III** | **2.75** | **0.375** | **3.50** | - 4-5 cm uzură BA;- 6 cm strat de legătură BAD/ strat de agregate natural stabilizate cu ciment;- 10-12 cm piatră spartă, macadam;- 15-20 cm balast fundație;- 10 cm strat de formă din pământ stabilizat cu balast;- acostamente balastate;- șanțuri/rigole. | - 10-20 cm - Dală de beton BcR 4;- 2-10 cm - Strat de repartiție din nisip;- 20-25 cm - Strat inferior de fundație din balast;- 7-20 cm - Substrat izolator de nisip/amestec de balast/pământ tratat cu var;- acostamente;- șanțuri/rigole. | - 10 cm strat de uzură din macadam ordinar/balast;- 10-20 cm fundație din piatră spartă/ balast;- 5-30 cm strat de fundație din balast/ piatra spartă;- șanțuri/rigole. |